## Slide 1
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
Oscar THOMAS
11717
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
1/

## Slide 2
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
3/
Introduction
Bobine de PLA

## Slide 3
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
3/
Introduction
Problématique :
En quoi modifier localement un remplissage permet-il de modifier les propriétés mécaniques d’une pièce ?

## Slide 4
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
2/
Sommaire
Introduction
Etude des remplissages en traction
1-Implémenter un remplissage
2-Présentation du protocole d’essai en traction
3-Bilan de cette première expérience
Réalisation de simulations et optimisation du remplissage
1-Reproduction d’un essai traction par la FEM
2-Mecanique locale et critère de Von Misses
3-Méthode de génération d’un remplissage variable
Comparatif des remplissages.
1-Présentation de l’expérience
2-Résultats et comparaisons des deux remplissages
Conclusion sur l’impact du remplissage variable
1
2
3

## Slide 5
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
4/
I. Etude des remplissages en traction
Loi de Hooke : σ =E.ε
-σ = F/S contrainte en Pa.
-E module d’élasticité de Young en Pa.
-ε = (L-L0)/L0 allongement relatif.

## Slide 6
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
5/
I. Etude des remplissages en traction
Elongation en réponse à une traction uniaxiale :

## Slide 7
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
I.1 Implémentation d’un remplissage
G-code
Slic3r
Nouveau remplissage

## Slide 8
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
7/
I.1 Présentation des remplissages implémentés
Remplissage linéaire : ci-dessous exemple de remplissage à 9 lignes
Remplissage pavage triangulaire : ci-dessous profondeur 2,3,4
Profondeur 0
Profondeur 1

## Slide 9
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
8/
I.2 Présentation du protocole d’essai en traction
Dispositif expérimental :
Machine d’essai en traction
du lycée Livet (Nantes).
Eprouvettes testées :
-En haut : remplissage pavage triangulaire
-En bas : remplissage lignes
Mesure de l’élongation et de la Force appliquée.
Résultats renvoyés au format .asc
Effort appliqué
Etat initial :
Etat final :

## Slide 10
Quelques défauts :
: zone de glissement
: rupture incomplète
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
9/
I.3 Premiers résultats
Observations :
-Comportement hookéen.
-Pas de domaine plastique.
-Un remplissage plus dense donne une contrainte à la rupture plus forte.
-Un remplissage plus dense donne un module de Young (E) plus élevé.

## Slide 11
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
10/
I.3 Analyse du remplissage linéaire
Sur la figure ci-dessus :
-E a été calculé par régression linéaire.
-On vérifie que le remplissage se comporte comme un assemblage de ressort en parallèle.

## Slide 12
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
II.1 Reproduction d’un essai traction par la FEM
12/
Réalisation d’une FEM sur une éprouvette à l’aide du logiciel Fusion 360 :
-L’éprouvette de PLA est soumise à une charge de 3 kN sur sa face droite.
-La face gauche est quand à elle forcée de ne pas bouger.

## Slide 14
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
II.3 Génération d’un remplissage variable
Sur la figure ci-contre :
-Les contraintes de von Mises sont affichés en couleurs
-Plus la couleur est proche du rouge plus la contrainte et forte. Il faut une densité plus importante.
Génération d’un polynôme représentant la contrainte en fonction des coordonnées.
Fichier json lu par Slic3r.

## Slide 15
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
III. Comparatif des remplissages et conclusions
Comparaison des remplissages sur trois pièces différentes.

## Slide 16
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
III.1 Présentation de l’expérience
Comportement global de la pièce mesuré par la cellule de force et l’extensomètre. Présentation de l’expérience
Comportement local étudié en prenant une vidéo de la pièce. En analysant le déplacement de chaque point jaune on en déduit le champ de déformation

## Slide 17
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
III.2 Résultats
Les différents graphes montrent la réponse en traction de pièces similaires. Ils sont tracés grâce à Python.

## Slide 18
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
III.2 Résultats
A droite deux éprouvette type losange identique ont été testée.
Sur les losanges le changement de remplissage n’a pas de grande influence.
En effet le remplissage est peu dense

## Slide 19
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
III.2 Résultats
Le remplissage variable est comparé au remplissage en grille efficace pour améliorer la rigidité des éprouvettes.
On retrouve cette même efficacité en comparaisons avec un remplissage linéaire (présenté dans I.)

## Slide 20
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
III.2 Résultats
Les pièces imprimées avec la densité variable n’ont pas nécessairement un module de Young plus élevé (en fonction de la masse).

## Slide 21
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
Conclusion
Le remplissage a densité variable se distingue des remplissages à densité constante :
-Il permet d’augmenter la limite de résistance à la traction
-A masse égale il a tendance à réduire le module de Young
-Cependant il est nécessaire d’avoir une certaine densité pour pouvoir observer ces phénomènes
Conclusion globale :
Modifier le remplissage au niveau local a un effet significatif sur les propriétés mécaniques d’une pièce imprimée en 3D.

## Slide 22
Merci pour votre attention.