## Slide 1
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
Oscar THOMAS
11717
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
1/

## Slide 2
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
2/
Introduction
Bobine de PLA

## Slide 3
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
3/
Introduction
Loi de Hooke : σ =E.ε
-σ = F/S contrainte en Pa.
-E module d’élasticité de Young en Pa.
-ε = (L-L0)/L0 allongement relatif.

## Slide 4
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
4/
Introduction
Elongation en réponse à une traction uniaxiale :

## Slide 5
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
5/
Sommaire
Etude Préliminaire.
- Implémenter un remplissage
- Comportement du PLA en traction
- Résultats sur différents remplissages
Realisation de simulations et optimisation du remplissage
Conclusion
1
2
3

## Slide 6
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
6/
Implémentation d’un remplissage
Logiciel Slic3r
Nouveau remplissage
Modèle 3D
Eprouvette imprimée

## Slide 7
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
7/
Présentation des remplissages implémentés
Remplissage linéaire : ci-dessous exemple de remplissage à 9 lignes
Remplissage pavage triangulaire : ci-dessous profondeur 5
Profondeur 0
Profondeur 1

## Slide 8
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
8/
Essai de traction
Dispositif expérimental :
Machine d’essai en traction
du lycée Livet (Nantes).
Eprouvettes testées :
En haut : remplissage pavage triangulaire
En bas : remplissage lignes
Mesure de l’élongation et de la Force appliquée.
Résultats renvoyés au format .asc
Effort appliqué
Etat initial :
Etat final :

## Slide 9
Quelques défauts :
: zone de glissement
: rupture incomplète
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
9/
Premiers résultats
Observations :
-Comportement hookéen.
-Pas de domaine plastique.
-Un remplissage plus dense donne une contrainte à la rupture plus forte.
-Un remplissage plus dense donne un module de Young (E) plus élevé.

## Slide 10
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
10/
Analyse du remplissage linéaire
Sur la figure ci-contre :
-E a été calculé par régression linéaire.
-On vérifie que le remplissage se comporte comme un assemblage de ressort en parallèle.

## Slide 11
Oscar THOMAS, 11717
Etude des remplissages à densité variable en impression 3D
11/
Comparaison des deux remplissages
Noms de code :
-F pour remplissage linéaire (F7 : 7 lignes)
-OA pour le pavage triangulaire (OA7 : profondeur de l’arbre 7)